# 工业糠醇技术要求及验收标准

一、 分子式:C5H6O2

相对分子质量:98.10(按1987年国际相对原子质量)

二、 引用标准:GB/T 14022.1-2009

GB 325 200L闭口钢桶

GB 6678 化工产品采样通则

GB 6680液体化工产品采样通则

GB/T 14022.2工业糠醇试验方法

三、技术要求及验收标准:

1、工业糠醇应符合下列要求:

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 等级：优级品 |
| 外观 | 无色至浅黄色透明液体，无机械杂质 |
| 密度ρ20,g/ml | 1.129-1.135 |
| 折光率 | 1.485-1.488 |
| 水分含量,% ≤ | 0.3 |
| 浊点，℃ ≤ | 10.0 |
| 酸度，mol/L ≤ | 0.01 |
| 醛含量(以糠醛计)，% ≤ | 0.7 |
| 糠醇含量，% ≥ | 98.0 |

2、检验规则:

2.1由质管部检查质量证明书或分析报告。

生产厂应保证出厂产品符合本标准要求。每批出厂产品都应附有一定

格式的质量证明书，其内容包括:

a.生产厂名称或代号;

b.产品名称;

c.批号;

d.数量;

e.出厂日期;

f.技术指标至少应包括:外观、糠醇含量、醛含量、水分含量、酸度;

g.标准编号。

使用单位有权按照本标准规定的技术要求，试验方法和检验规则对所有收到的产品进行验收。

2.2 每批由检查人员从槽车或贮罐中采样时应按GB6680第7.1.2规定的方法用相应的采样器由上、中、下三层采部位样品，并按其规定的比例混合成平均样品作为代表性样品。从桶装产品采样时，应按GB6680第7.1.1和第7.1.3条规定的方法，用采样器采全液位样品，取批混和样品作为代表性样品，样品总量不得少于1L。并检查外观质量。

2.3检验项目:水分含量

2.4 试验方法:按GB/T14022.2试验方法。

- 六、付款方式及期限：电汇，款到发货

- 七、送货：送货到淄博。

- 八、供货价格：预算9300/吨

八、采购数量：33吨，称重

九、供应商准入：

1、在《合格供方名录》上的供应商不在考察，直接送货。

2、阳光采购平台新入供应商，按《四新应用项目试验计划》进行试用，同时按照《供应商准入程序》对新入供应商进行考察，考察合格的供应商纳入《2025年合格供方名录》。